Travaux pratiques de mécanique des sols

Essai de cisaillement direct à la boîte

Noms / prénoms

Date du TP : 
1 - Objectifs

L’objectif du TP est de déterminer l’enveloppe de rupture d’un sol à l’aide d’un essai de cisaillement direct à la boîte (norme NF P94-071-2). L’appareil est constitué de deux demi-boîtes indépendantes, le plan de séparation de celles-ci constitue un plan de glissement correspondant au plan de cisaillement de l’éprouvette (Figure 1).

L’essai consiste à appliquer une force verticale N sur l’éprouvette, cet effort étant maintenu constant durant l’essai. Après consolidation de l’éprouvette sous cet effort, un déplacement relatif des deux demi-boîtes est imposé, à vitesse de déplacement relatif constante. L’effort nécessaire à ce déplacement est mesuré.

Un essai comporte le cisaillement d’au moins trois éprouvettes de mêmes dimensions préparées dans les mêmes conditions, cisaillées à la même vitesse mais sous des efforts verticaux différents.

Figure 1 : schéma de principe d’une boîte de cisaillement.

2 – Mode opératoire

Dans le cadre du TP, deux essais doivent être réalisés sur un sable à granulométrie étalée. Dans un premier temps, le sable sera préparé dans un état le plus lâche possible. Ensuite, la compacité maximale de l’éprouvette sera recherchée.

Montage de l’éprouvette

Le sol testé est un sable fin sec. L’enveloppe de rupture dépend de la compacité du sable, il est donc important de respecter le même mode de mise en œuvre des éprouvettes pour obtenir des résultats cohérents.

- solidariser les deux demis boîtes à l’aide des goupilles marquées en rouge ;

- installer la plaque inférieure en prenant garde au sens des rainures ;

- mesurer la profondeur de la cellule à vide ;

- mettre en place le sol ;

- installer sur la plaque supérieure ainsi que le piston ;

- mesurer la profondeur de la cellule avec le sable ;

- installer la boîte sur le bâti d’essai en s’assurant du bon contact entre la boîte et le dispositif de mesurage de la force tangentielle ;

- mettre en place les capteurs de déplacement vertical et horizontal ;

- verrouiller la boîte sur le bâti.

Réalisation de l’essai

- appliquer l’effort vertical N en prenant bien soin de s’assurer de l’horizontalité du bras de levier ;

- retirer les goupilles ;

- le déplacement relatif des demi-boîtes se fait à vitesse constante ;

- lancer l’essai via la logiciel de pilotage ;

- à la fin de l’essai, exporter les données pour les sauvegarder.

Exploitation des résultats

Les essais sont interprétés à partir des données sauvegardées. Deux types de résultats sont attendus :

- les courbes donnant la contrainte tangentielle en fonction du déplacement horizontal pour les différents essais, et noter, dans chaque cas les valeurs au pic et résiduelle ;

- tracer l’enveloppe de rupture pour chaque de ces états, et pour chaque compacité;

- tracer les courbes de dilatance.

Le bâti utilisé permet d’appliquer l’effort vertical avec un bras de levier de 10.

La vitesse de déplacement relatif est de 1 mm par minute.

Le calcul de la contrainte de cisaillement  doit prendre en compte la variation de la surface de rupture au cours de l’essai. La largeur L est constante alors que l, sa longueur, diminue au cours de l’essai.

La boîte utilisée est de section carrée, soit 6 cm par 6 cm.

On prendra le poids volumique des particules solides du sable égale à 26,7 kN.m-3.

Tableau de synthèse des essais réalisés

|  |  |  | Caractéristiques éprouvette |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat du sable | Effort vertical N | Contrainte verticale kPa | Prof. à vide de la cellule mm | Prof. avec le sol de la cellule mm | Masse sable g | Indice des vides - |

Tracer les résultats dans les diagrammes suivants en utilisant la même échelle des abscisses.

Courbe contrainte de cisaillement en fonction du déplacement horizontal

Courbes de dilatance

Plan de Mohr

| Etat du sable | Compact |  | Lâche |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats | pic | rés | pic | rés |

Questions.

Quelle est la valeur du rapport entre les contraintes principales à la rupture pour la contrainte verticale maximale, à l’état dense ?

À partir de la représentation de Mohr, déterminer l’orientation des plans principaux par rapport au plan de rupture dans ce cas. Détailler le raisonnement.