## Slide 1
Matériaux métalliques pour le nucléaire

## Slide 2
Matériaux métalliques pour le nucléaire
Challenges
Nécessité de maîtriser des matériaux peu connus
Nécessité de maîtrise de nouveaux phénomènes
=> Developper une science des matériaux spécifique au nucléaire
La gaine de combustible et la cuve de réacteur sont des barrière dont l’opérateur doit montrer la capacité à fonctionner
- Proposer des nouveaux matériaux de gaine de combustible et augmenter les taux de combustion (énorme enjeux économique)
- La cuve de réacteur ne peut pas être remplacée et détermine la fin de vie du réacteur
Le remplacement des matériaux consommables (ex. tuyaux d’échangeur de chaleur) affecte la disponibilité du réacteur
Challenges

## Slide 3
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste
Matériaux métalliques pour le nucléaire
Vue d’ensemble

## Slide 4
Sollicitation Mécanique
(Irridiation)
Température
Milieu
FATIGUE
CORROSION
CORROSION SOUS CONTRAINTE
CORROSION SOUS CONTRAINTE ASSISTEE PAR L’IRRADIATION
FLUAGE
(Fluage-irradiation)
VIEILLISSEMENT SOUS IRRADIATION
VIEILLISSEMNET THERMIQUE
dilatation thermique …
Tubes GV
Gaines de combustibles
Internes des cuves
Tuyauteries de circuit primaire
Cuve
Internes de cuves
Adapté de "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste
Matériaux métalliques pour le nucléaire
Sollicitations

## Slide 5
Oxydation et corrosion sous contrainte
Vieillissement thermique
Circuit primaire
Fissuration sous revêtement
Oxydation, corrosion sous contrainte
Gaine de combustible
Fragilisation et corrosion sous contrainte et irradiation
Matériaux métalliques pour le nucléaire
Principaux challenges pour les REP

## Slide 6
Gaine d’assemblage de combustible
(Nuclear fuel sheath)
Alliages de Zr
Conditions : 320-400°C, 90 Mpa, 5 dpa
Durée de vie : 5-6 ans
Internes de cœur
Acier austénitique
Conditions : 300-380°C, 30-120 dpa
Durée de vie : 40 => 60 ans
Cuve (Tank)
Acier bainitique revêtu en face interne
Conditions : ~290°C, 15 Mpa, 0,1 dpa
Durée de vie : 40 => 60 ans
155 bars, 293°C
Eau, H2, LiOH, B
155 bars, 328°C
Irradiation de la cuve ~ 2 1022 n m-2an-1
Irradiation des internes de cœur ~ 1,25 1025 n m-2an-1
Densité atomique surfacique~1019 at.m-2
Les conséquences de l’irradiation se quantifient en "déplacements par atome" (dpa)
Internes supérieurs
Alliages de nickel
Conditions : ~320°C, qq 0,1 dpa
Durée de vie : 40 => 60 ans
Barres de commandes (control bars)
Acier austénitique
Conditions : ~320°C, ~10 dpa
Durée de vie : qq années
Adapté de "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Matériaux pour le cœur et la cuve de réacteur
Challenges

## Slide 7
2nd barrière de confinement (1ere= gaine, 3ème enceinte)
Hauteur ~13 m, largeur ~4 m, épaisseur~200 mm, poids ~330 tonnes
Materiaux :
Acier faiblement allié 16 MND5
Très bonne conductivité thermique
Très bonne soudabilité
Bonne resistance aux radiations
Faible coût
Mais mauvaise resistance à la corrosion
Source IRSN
Selection criteria
Cuve de réacteur – Materiaux, fabrication, challenges

## Slide 8
Origine des ségrégations
https://www.youtube.com/watch?v=eH3YX4L7uKo&t=60s
Traitement thermique
Trempe suivie d’un recuit (650°C)
Microstrructure ferrito-perlitique
Revenu dans la zone in 200-350°C pour relaxer les contraintes
Fabrication
Cuve de réacteur – Materiaux, fabrication, challenges

## Slide 9
Faible resistance à la corrosion
Revêtement de la paroi interne par des couche en acier inoxydable
)
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Pendant le revêtement, l’augmentation en température est assez élevée pour induire la transformation ferrite => austenite et la croissance de grains dans la ZAT
Durant le refroidissement, la transformation inverse (austenite => ferrite) se produit conservant les larges grains et de forter ségrégations
Revêtement de la 1ère couche
Cuve de réacteur – Materiaux, fabrication, challenges

## Slide 10
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Plus faible température de l’alliage de base :
Faible temps en phase austénitique, les grains sont affinés (régénération) et les ségrégation sont réduites dans la ZAT de la 2ème couche
Cependant, une zone non régénérée subsiste et risque d’initier des fissures
Revêtement de la 2ème couche
Cuve de réacteur – Materiaux, fabrication, challenges

## Slide 11
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Fissuration sous les couches d’acier inoxydable
Les lignes fantomes (Ghost lines) sont trop enrichies en éléments d’alliage et peuvent être fragilisées => des fissures sont observées dans les zones correspondant aux zones non régénérées
Il est nécessaire d’optimiser la stratégie de revêtement afin de minimiser les ségrégations et favoriser la régénération
Cuve de réacteur – Materiaux, fabrication, challenges

## Slide 12
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Fragilisation sous irradiation
La transition ductile/fragile est décalée vers les hautes températures
La hauteur du plateau de résilience diminue
Irradiation 3x plus élevée qu’au niveau de la parois interne (permet de prédire le comportement de la cuve)
TT
Source « Matériaux pour le nucléaire" Technique de l’Ingénieur, dossier N1280 V1
Cuve de réacteur – Materiaux, fabrication, challenges

## Slide 13
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Fragilisation sous irradiation
155 bars = 15 Mpa
La température de la cuve (286°C) doit être au moins 50°C au-dessus de la température de trasition ductile fragile
Valable ~ 40 ans pour les réacteurs de 900 MW reactors
Valable ~ 75-80 ans pour les réacteurs de 1300 MW
La cuve de l’EPR a été conçue pour fonctionner > 80 ans
Cuve de réacteur – Materiaux, fabrication, challenges

## Slide 14
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Des aggrégats fragiles se forment
La présence de cuivre favorise leur formation
Il est nécessaire de contrôler les réacteurs déjà en place, de modifier la géométrie et la composition des alliages (moins de cuivre ou alliages moins sensibles à la fragilisation) pour les nouveaux réacteurs
Origin du décalage de la transition Ductile/Fragile
Cuve de réacteur – Materiaux, fabrication, challenges

## Slide 15
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Circuit primaire – Produits de fonderie
Aciers Z3CND20-10M ou Z3CN19-10M
20% Cr - 10% Ni - 2,5% Mo - 1% Si – 0,003% C
Acier inoxydable austeno-ferritique, Très bonne coulabilité, meilleure résistance à la corrosion et bonnes propriétés mécaniques du fait de la présence de ferrite

## Slide 16
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Austenite primaire
Ferrite primaire
Aciers Z3CND20-10M ou Z3CN19-10M
20% Cr - 10% Ni - 2,5% Mo - 1% Si – 0,003% C
Premiers germes de ferrite dans le liquide
100% Ferrite
Nucléation, puis croissance de l’austenite
L’alliage est trempé
5-25% Ferrite
Austenite
Circuit primaire – Produits de fonderie
Acier inoxydable austeno-ferritique, Très bonne coulabilité, meilleure résistance à la corrosion et bonnes propriétés mécaniques du fait de la présence de ferrite

## Slide 17
Source C. örnek et al. presented at EuroCorr 2013 conference
Austenite
Ferrite ()
 + ’
La décomposition spinodale de la ferrite est observée avec le temps du fait de la température d’utilisation (~300°C) :
Formation de phases riches en Fer et en Chrome
Augmentation de la dureté et fragilisation
Contrôler les réacteurs en service
Nouveaux réacteurs avec une composition modifiée (moins de ferrite) ou utilisation d’aciers austénitiques forgés
Circuit primaire – Produits de fonderie

## Slide 18
Composants internes
"Illustrations fournies par Encylopaedia Universalis sous licence CC BY-NC"
Roles des structures internes basses :
Soutenir le coeur
Maintenir l’alignement entre les assemblages de combustibles, les barres de contrôle et les instruments
Guider le fluide caloporteur
Protéger la cuve contre les irradiations
Maintainir une ririgidité suffisante afin de maintenir les alignements
Roles des structures internes supérieures :
Maintenir l’alignement entre les assemblages de combustibles, les barres de contrôle et les instruments
Immobiliser les assemblages

## Slide 19
Les parois et renforts sont en acier inoxydable austénitique (18% Cr, 10% Ni)
Les vis sont en acier inoxydable austénitique (17% Cr, 11% Ni, 2.5% Mo)
Des fissures apparaissent par corrosion sous contrainte sous irradiation
Composants internes

## Slide 20
Des boucles de disclocations se forment (augmentation de la dureté)
Ségrégation aux joints de grains
Formation de cavités (et formation de bulles d’hélium)
Source "Les matériaux du nucléaire endommagement et évolution" EDF, J. Ruste et Thèse P. Lapouge
Composants internes