## Slide 1
Combustibles pour les réacteurs nucléaires

## Slide 2
Sommaire
Notions de physique nucléaire
Fabrication et comportement du combustible nucléaire en réacteur

## Slide 3
Notions de physique nucléaire

## Slide 4
Radioactivité
Radioactivité: Phénomène physique conduisant des noyaux atomiques instables (appelés radionucléides ou radioisotopes) à se transformer en d’autres atomes (désintégration) en émettant des particules de matière (électrons, noyaux d’hélium, neutrons, …) et de l’NRJ (photons, cinétique)
https://laradioactivite.com/le-phenomene/lavalleedestabilite

## Slide 5
Modes de désintégration et rayonnements ionisants associés
Trop de protons et neutrons
Émission d’Hélium 4 ()
Parcourt qq cm dans l’air
Arrêté par une feuille de papier
Ecart trop élevé entre nombre de protons et neutrons
Proton -> neutron + capture e- (+)
ou Neutron -> proton + emission e- (-)
Parcourt qq m dans l’air
Arrêté par une feuille d’aluminium
L’atome possède un trop-plein d’NRJ
Emission d’un photon très énergétique ()
Peut parcourir plusieurs 100 m dans l’air
Arrêté par forte épaisseur de plomb, béton, …
ANDRA
Différents modes de désintégrations radioactives (wikipedia)

## Slide 6
Réactions de fission
Fission spontanée : certains isotopes très lourds possèdent un trop-plein d’énergie et se divisent, sans apport d’énergie extérieure, en au moins 2 noyaux plus légers.
Fission nucléaire : la fission requière un apport énergétique au noyau sous forme de neutrons ou d’autres particules. Mis à profit dans les centrales nucléaires
Fission nucléaire et fission spontanée produisent des neutrons et peuvent donc induire une réaction auto-entretenue ou une réaction en chaîne si une masse critique de l’élément radioactif est atteinte.

## Slide 7
Criticité et réaction en chaîne
La désintégration d’un noyau fissile s’accompagne de l’émission de neutrons, de rayonnements ionisants et d’un fort dégagement de chaleur (mis à profit dans les centrales nucléaires).
Réaction en chaîne
1ère réaction entre 1 atome radioactif et un neutron
=> Noyaux légers + plusieurs neutrons
En moyenne, plus d’1 des neutrons émis produit une nouvelle réaction de fission
=> Emballement de la réaction
Criticité
1ère réaction entre 1 atome radioactif et un neutron
=> Noyaux légers + plusieurs neutrons
En moyenne, 1 seul des neutrons émis produit une nouvelle réaction de fission
=> entretien et stabilité de la réaction

## Slide 8
Réactions de fission nucléaire
Les principales réactions de fission nucléaires utilisées
( ou + + x
: produits de fission excités
x : nombre moyen de neutrons émis
2,46 pour 235U et 2,88 pour 239Pu
200 MeV d’NRJ libérée
170 MeV
2 MeV
Energie cinétique transmise aux PF puis dissipée thermiquement
(température du manteau terrestre ou échauffement du combustible nucléaire dans une centrale)
Energie cinétique transmise aux neutrons => éventuelles nouvelles fissions
(entretien de la réaction)
vs 5eV pour la combustion de

## Slide 9
I
Distribution des produits de fission
Exemple de l’uranium 235
C. Lemaignan, J.C. Niepce, In Ceramic Materials (2007), Wiley
Le résultat de la fission n’est pas connu a priori, un grand nombre de combinaisons de produits de fission est possible
Les réactions produisent un grand nombre de produits de fission => déchets

## Slide 10
L’uranium
Les réacteurs actuels (2° génération REP ou REB) fonctionnent principalement à partir d’uranium enrichi entre 3 et 5% en 235U
Fissile
Fissile
Fertile

## Slide 11
Isotope fissile vs isotope fertile
235U est un isotope fissile de l’uranium :
Sa désintégration est directe suite à l’interaction avec un neutron, par exemple
+ + 3
238U est un isotope fertile de l’uranium :
Sa désintégration est indirecte par l’intermédiaire de la formation de 239Pu (fissile)
+
+ + 3
Dans les réacteurs actuels
=> Création de plutonium 239 à partir de l’uranium 238 : une partie fissionne (~1/3 de l’NRJ thermique produite par les centrales françaises), le reste fait partie des déchets à retraiter

## Slide 12
Pour la fission de 235U et 239Pu : Nécessité de ralentir les neutrons (2 MeV => 0,025 eV) pour augmenter la section efficace de fission => Utilisation d’un modérateur (eau)
La fission de 238U nécessite des neutrons rapides (combustible MOX et futurs générateurs)
Neutrons rapides
Réacteurs à neutrons rapides (certains projets de 4° génération)
Neutrons thermiques
Réacteurs à neutrons thermiques (2° génération, actuels)
Section efficace de fission et énergie cinétique des neutrons
Noyaux fissiles
La réaction de fission peut intervenir quelle que soit l’NRJ du neutron
235U, 233U, 239Pu, 241Pu
Noyaux fertiles
La réaction de fission nécessite des neutrons rapides
232Th, 238U, 240Pu

## Slide 13
Elaboration et comportement du combustible en réacteur

## Slide 14
Générations de réacteurs nucléaires

## Slide 15
https://www.irsn.fr/
Fonctionnement d’une centrale nucléaire (2° génération)
Réacteur à eau pressurisée (~350°C, ~150 bar), rendement ~33%

## Slide 16
Fonctionnement d’une centrale nucléaire (2° génération)
Les combustibles nucléaires (CEA)
Filières et générations de réacteurs nucléaires (CEA)
Combustible = Pastilles d’oxyde d’uranium UO2 ou oxyde mixte (MOX : UO2 + PuO2) dans une gaine d’alliage de zirconium
Gaines = alliage de Zr Barres de contrôle = absorbeurs de neutrons (ex: alliages contenant B, Ag, In, Cd …)
Crayon de combustible
(25 bar He)
Assemblage
Réacteur à eau pressurisée (~350°C, ~150 bar), rendement ~33%

## Slide 17
Le combustible
Matière première : Yellow cake
Na2U2O7 (anciennement) de couleur jaune ou U3O8 de couleur vert-noir
Après plusieurs réactions chimiques
U3O8 => UF6 (hexafluorure d’uranium, gaz)
Enrichissement (à partir d’UF6) à l’usine Georges BESSE II (Tricastin)
Les différentes méthodes utilisent la différence de masse entre 235U et 238U
Ultracentrifugation
Diffusion gazeuse
Wikimedia commons

## Slide 18
Le combustible
Conversion en UO2
Hydrolyse : UF6 + 2 H2O -> UO2F2 + 4 HF
Réduction : UO2F2 + H2 -> UO2 + 2 HF
Frittage (on cherche à atteindre 95% de densité)
Frittage à 1700°C pendant 4h d’un mélange de poudres UO2 + U3O8 (porogène) sous atmosphère réductrice (H2)
Les combustibles nucléaires (CEA)

## Slide 19
Taux d’irradiation et composition en sortie de réacteur
GWJ/T
Gigawatt d’NRJ fournie par tonne de combustible
L’enrichissement du combustible permet d’augmenter la quantité totale d’énergie fournie par tonne de combustible
+82%
+41%
Pour 1T de combustible
35 kg
49,5 kg

## Slide 20
Taux d’irradiation et composition en sortie de réacteur
Il semble intéressant d’augmenter la teneur en 235U pour augmenter le taux d’irradiation et diminuer la quantité de déchets à retraiter

## Slide 21
Evolution des combustibles sous irradiation
Les crayons de combustibles fonctionnent typiquement à des puissances linéiques comprises entre 150 et 250 W/cm
Les combustibles nucléaires (CEA)
* Déplacement de l’assemblage vers le cœur de réacteur entre les cycles 1 et 2
*

## Slide 22
Génération de produits de fission + NRJ cinétique
Différence de dilatation thermique entre le cœur (~1100°C) et la périphérie (400-500°C) des pastilles = mise en diabolo
L’implantation des produits de fission dans la matrice des pastilles produit des déplacements d’atomes et de lacunes = Densification du fait de la résorption des petites porosités
Le gonflement à cause des produits de fission (augmentation du nombre d’atomes)
Irradiation
Evolution des combustibles sous irradiation
Les pastilles gonflent, se déforment et fissurent, la gaine flue sous l’effet de la pression de l’eau
Les combustibles nucléaires (CEA)

## Slide 23
Evolution des combustibles sous irradiation
Energie cinétique + déplacements d’atomes => éjections + diffusion athermique => Restructuration de la périphérie des pastilles (effet RIM)
Température => diffusion thermique des Produits de fission dans les volumes libres du crayon => pression de l’ordre de 10 MPa (100 bar) sur l’intérieur de la gaine
Microstructure en zone de fort taux d’irradiation
Les combustibles nucléaires (CEA)

## Slide 24
Les taux d’irradiation maximum ne sont pas limités par la capacité énergétique des combustibles mais par l’endommagement des matériaux
Des travaux de RetD sont en cours (non exhaustif):
Pour améliorer la tenue des gaines en température (nouveaux alliages)
Pour améliorer la conductivité thermique du combustible pour faciliter son refroidissement (par exemple remplacer les oxydes par des carbures ou nitrures)
Développer les nouveaux concepts de réacteurs (neutrons rapides, autres)
Combustible | (UPu)C | (UPu)N | UO2
Température de fusion (°C) | 2325 | 2720 | 2847
Masse volumique d'atomes lourds (g.cm-3) | 12.9 | 13.5 | 10.97
Conductivité thermique à 1000°C (W.m-1.K-1) | 19.6 | 19.8 | 3.2
Quelques pistes pour la suite

## Slide 25
Quelques pistes pour la suite

## Slide 26
http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/10994/img-1.jpg
Quelques pistes pour la suite (les 6 solutions techniques retenues par les membres du Forum Génération IV)